## Slide 1
铁霸 产品介绍
上海长天荣实业有限公司

## Slide 2
目 录
产品概要
铁霸绿油脂
铁霸红油脂
铁霸黑油脂
铁霸二硫化钼油脂
AQUA500复合磺化钙润滑脂
TP2122高速封闭轴承润滑脂
TP2128重负载工业润滑脂
TP2133极压开放式齿轮润滑脂
TP2168高温耐水工业润滑脂
TP2329工业轴承润滑脂
TP2388食品级润滑脂
BM2000多用途重工业润滑脂
KUPFAR COMPOUND高温防卡润滑脂
SBT-16N镍合金高温防卡剂
METAL CONDITIONER金属抗磨剂
铁霸制冷系统金属抗磨剂
METAL ENERGIZER纳米汽车加能液
AUTO-ENERGIZER铁霸汽车加能液
T-919HT高温链条润滑油
BIG7超级齿轮润滑油
铁霸风力发电机齿轮油
纳米超低温合成发动机油
L.D.L.-1多用途超级抗磨喷剂
FUTURE SOLV 1200电器快速清洁剂
柴油净化省油剂
M30

## Slide 3: 产品概要
抗磨添加剂：SF级金属抗磨剂（工业用）
纳米汽车加能液（引擎用）
铁霸润滑油：BIG-7超级齿轮油
铁霸润滑脂：高低温高速极压油脂（绿油脂）
B.R高温高压油脂（红油脂）
铁霸黑油脂
MG-2二硫化钼锂基脂（电机专用脂）
AQUA500
可霸高温防卡油脂
返回目录

## Slide 4: 产品概要
铁霸润滑脂：
TP2000系列：TP2122高速封闭轴承润滑脂
TP2128重负载工业润滑脂
TP2133极压开放齿轮润滑脂
TP2139耐用矿物油润滑脂
TP2168极耐水工业润滑脂
TP2236工程机械润滑脂
TP2329工业轴承润滑脂
CALPRO9405合成食品级润滑脂
返回目录

## Slide 5: 产品概要
辅助产品：柴油助燃剂
汽/柴油助燃省油剂
LDL-1多功能抗磨喷剂
SBT-16N螺纹防卡剂
SOLV1200电气快速清洁剂
返回目录

## Slide 6
铁霸产品详细介绍

## Slide 7
MEGALUBE极压复合锂基润滑脂 （简称铁霸绿油脂）
美国铁霸MEGALUBE(下同铁霸绿油脂)超级抗磨润滑脂是一种优质多用途超级润滑脂。本产品选用优质基础油和锂基复合皂，再加上美国铁霸金属抗磨剂调配而成。由于含有抗磨减磨性能卓越的美国铁霸金属抗磨剂，因此铁霸绿油脂的抗磨润滑性能非常出众，不但能耐高温、耐高压和耐水，并且能保护机械免受磨损。本产品同时具有防锈蚀、防腐蚀、耐高温、在高压下不易分离、强耐水性和强粘附性等特点。
铁霸绿油脂粘性特强，能有效地粘附在机械的齿轮、轴承或链条上，虽受高压亦不易分离，保护机械免受空气中水分锈蚀。其抗磨润滑功能令机件免受极压磨损，减少机械维修。
铁霸绿油脂的滴点在260°C (500°F) 以上，可用于各种不同工作温度之机械中，性能特别卓越。
本产品符合美国轴承制造厂梯姆肯轴承润滑脂规格，适用于各种类型之轴承及滑动摩擦处。本产品亦可用于汽车万向接头 (CV joints, U-joints) 和轮轴轴承上，改善可逆连接、万向连接和提高轴承的传动性能，在行动负荷、重载、高负荷、高温下使用时性能优良。它耐水、耐冲击、防腐、抗磨、粘性大、在高压下不亦分离，效果远胜于一般润滑脂。
返回目录

## Slide 8
NIGI级 | ASTM D217 | 2
颜色 | 目测 | 绿色
滴点， | ASTM D2265 | >260
锥入度，0.1m | ASTM D217 | 
60行程 |  | 282
10,000行程 |  | 300
100,000行程 |  | 328
梯姆肯OK值，kg (N) | ASTM D2509 | >29.5 (>290)
四球极压 | ASTM D2596 | 
综合磨耗指 |  | 49
熔融负荷，kg |  | 400
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.55
泵送性，-18℃，g/min | 美钢标准 | 0.013
基础油特性 | ASTM D445 | 
100℃粘度，cSt |  | 23.25
40℃粘度，cSt |  | 317
闪点，℃ | ASTM D92 | 238
倾点，℃ | ASTM D97 | -18
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
返回目录

## Slide 9
B.R.GREASE高温极压润滑脂 （简称铁霸红油脂）
在高温环境下不会熔解；良好的抗剪切安定性和持久性；高温下保持抗剪切安定性和粘性。 铁霸Big Red (B.R.)不熔性高温高压EP油脂是使用最高质量的链烷烃基础油和膨润土，由特别配方独特工艺调配而成。本产品在极高压和高温环境下能保持良好的抗剪切安定性和持久性。具有优良的防腐蚀性、防盐雾性、耐蒸汽性、抗氧化性、耐灰尘和耐风化。本产品亦是少数能够承受重负载和承受梯姆肯289.5N抗压能力的油脂。 B.R油脂含有特殊EP极压添加剂，在高温环境下不会熔解。一般油脂在高温环境下会流失、凝固或熔化因而失去其润滑功效。本产品瞬态最高耐温为593℃ 。
B.R油脂在钢铁工业上的使用非常成功。在鼓风炉和焦炉上应用，本产品能够比一般油脂有效地延长润滑时间与换油周期。B.R油脂含有专利的精练基础油和特殊添加剂，因而拥有一种特别粘性物质，能够有效地依附在金属表面上。即使在极恶劣的情况下，本产品也能提供缓慢但均衡的润滑作用。
B.R.油脂是一种多用途油脂，可在钢铁厂的焦炉、鼓风机（炼铁高炉）、吹氧炉（炼钢转炉）、电炉炼钢炉、热轧车间、行车维护、钢胚预热，以及水泥厂、玻璃厂、化工厂、造纸厂等广泛领域上使用。
返回目录

## Slide 10
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NIGI级 | ASTM D217 | 2
颜色 | 目测 | 红色
滴点， | ASTM D2265 | 无
锥入度，0.1m | ASTM D217 | 
60行程 |  | 280
10,000行程 |  | 282
100,000行程 |  | 308
梯姆肯OK值，kg (N) | ASTM D2509 | >29.48 (289.5)
四球极压 | ASTM D2596 | 
综合磨耗指数 |  | 65
熔融负荷，kg |  | 500
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.39
泵送性，-18℃，g/min | 美钢标准 | 2.5*
基础油特性 | ASTM D445 | 
100℃粘度，cSt |  | 18.1
40℃粘度，cSt |  | 220
闪点，℃ | ASTM D92 | 210
倾点，℃ | ASTM D97 | -30
返回目录

## Slide 11
BLACK MAGIC磺化钙基复合润滑脂 （简称铁霸黑油脂）
铁霸 Black Magic 磺化钙基复合油脂是由磺化复合皂和符合热轧钢厂极端条件的优质基础油，经特殊技术调配的优质油脂。 Black Magic是一种多功能油脂，可用于钢铁工业、有色冶炼工业、电力工业、纸浆及造纸工业、金属加工业、矿山工业及汽车工业，并特别适合在潮湿工况下封闭式轴承上使用。
多年来，各厂方都知道磺化钙油脂具有优良的极压抗磨损性和防腐蚀性，能够有效地减少机械损坏。除了具备这些优良特性外，Black Magic 还具有良好的泵送能力，极好的防水性和能够承受高温的能力，特别适用于工况潮湿、有水的地方。
Black Magic不含重金属物质,所以具有优良的极压抗磨损性，亦因此Black Magic对环境无害,是深受欢迎的环保产品。
Black Magic具备下列多种性能:使用温度范围广阔，良好的抗剪切安定性，良好的防水性，提供防锈蚀和防腐蚀保护，良好的抗磨及负荷特性，适用于集中供油脂系统，Black Magic 磺化钙基复合油脂是新一代润滑油脂工业产品。
本产品增稠剂含有独特的有机/无机复合物，令 Black Magic 具有显著的特性。
Black Magic 在严格的台架试验及各种工业领域的成功使用，证明无明显的缺点或弱点。
返回目录

## Slide 12
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI级 | ASTM D217 | 1.5 | 2
颜色 | 目测 | 黑色 | 黑色
滴点，℃ | ASTM D2265 | 316 | 316
锥入度，0.1mm | ASTM D217 |  | 
非工作状态 |  | 295 | 275
60行程 |  | 300 | 280
10,000行程 |  | 305 | 290
100,000行程 |  | 315 | 293
梯姆肯OK值，kg(N) | ASTM D2509 | >27.22 (>266.94) | >27.22 (>266.94)
四球极压 | ASTM D2596 |  | 
综合磨损指数 |  | / | /
熔融负荷，kg |  | 500 | 500
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.4 | 0.4
基础油特性 | ASTM D445 |  | 
100℃粘度，cSt |  | 23.6 | 23.6
40℃粘度，cSt |  | 404 | 404
粘度指数 | ASTM D2270 | 70 | 70
返回目录

## Slide 13
MG-2 GREASE二硫化钼锂基润滑脂 （简称铁霸二硫化钼油脂）
美国铁霸MG-2极压高温润滑脂是由深度精练的矿物油配合以二硫化钼干性极压剂经过精心调配而成的锂基脂，符合NLGI2#要求，特别推荐用于电机轴承的润滑使用，此外，也适用于需要NLGI2#稠度的高负荷高压工况的机械设备润滑使用。 HM-2极压高温润滑脂具有良好的抗剪切性、抗氧化性；同时具有良好的高负荷承受性和耐水性，是一种多用途润滑脂。本产品含有二硫化钼极压添加剂, 耐高温, 最高工作温度可达180℃, 而瞬间最高工作温度可达220℃. 铁霸MG-2二硫化钼锂基脂（电机专用油脂）是香港康柏斯最新引进的特别适合各类电机轴承使用的润滑脂, 极压性好，机械安定性好，适合使用于各类电机轴承、风机轴承及其他需要NLGI2#油脂润滑的高负载高压工况的部位使用。
返回目录

## Slide 14
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI级 | ASTM D217 | 2
颜色 | 目 测 | 深灰色
滴点，℃ | ASTM D2265 | 290
锥入度，0.1mm | ASTM D217 | 
60行程 |  | 285
10,000行程 |  | 290
防锈试验 | ASTM D1743 | 通过
四球极压 | ASTM D2596 | 
综合磨耗指数 |  | 70
熔融负荷，kgf |  | 620
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.5
铜片腐蚀，24小时 100℃ | ASTM D4048 | 1A
基础油特性 | ASTM D445 | 
100℃粘度, cSt |  | 10.5
40℃粘度, cSt |  | 95.0
粘度指数 | ASTM D2270 | 92
返回目录

## Slide 15
AQUA 500复合磺化钙润滑脂
抗剪切性、抗氧化性；高负荷承受性和耐水性；耐高温、防锈抗氧性； 铁霸AQUA 500 是一种既适合于车用又适合于工业润滑使用的润滑脂。它具有极好的抗剪切安定性， 耐水性及承受高负荷的特性，同时具有良好的防锈抗氧性。特别推荐用于高潮湿度的工作环境中。 本产品不含重金属，同时具有阻燃的作用。高滴点的特性使其的应用领域更广阔。
返回目录

## Slide 16
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI级 | ASTM D217 | 2
颜色 | 目测 | 水绿色
滴点, ℃ | ASTM D2265 | 304
锥入度，0.1mm | ASTM D217 | 
非工作状态 |  | 276
60行程 |  | 279
10,000行程 |  | 284
100,000行程 |  | 287
滚动安定性，%变化率 | ASTM D1831 | 5.0
梯姆肯OK值，kgf (N) | ASTM D2509 | 27(264.8)
四球极压 | ASTM D2596 | 
综合磨耗指数 |  | 72
熔融负荷，kgf |  | 500
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.4
低温扭矩，-40℃，N-m | ASTM D4693 | 9.0
水淋流失 @ 79.4℃，% | ASTM D1264 | 1.0
基础油特性 | ASTM D445 | 
100℃粘度，cSt |  | 12.5
40℃粘度，cSt |  | 118
粘度指数 | ASTM D2270 | 95
返回目录

## Slide 17
TP2122高速封闭轴承润滑脂
美国铁霸TP-2122高速封闭轴承润滑脂符合NLGI和GC/LB标准。本产品基础油为低粘度合成油, 使用温度范围广阔, 可在低于-40℃的环境下保持其优良的流动性和扭矩性, 完全适合在寒冷地区或气候下使用。本产品可用于高速封闭轴承及润滑周期长的轴承。
使用温度范围广阔；适合在寒冷地区或气候下使用；用于高速封闭轴承及润滑周期长的轴承。
返回目录

## Slide 18
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI级* | ASTM D217 | 2
颜色 | 目测 | 茶色
滴点, ℃ | ASTM D2265 | 318
锥入度，0.1mm | ASTM D217 | 
60行程 |  | 280
10,000行程后，%变化率 |  | 2.4
含50%水，10,000行程后，%变化率 |  | 8.0
梯姆肯OK值，kg (N) | ASTM D2509 | 27.2 (267)
四球极压 | ASTM D2596 | 
综合磨耗指数 |  | 62
熔融负荷，kg |  | 500
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.42
低温扭矩，-40℃，N-m | ASTM D4693 | 2.5
泵送性，-18℃，g/min | 美钢标准 | 9.0
水淋流失@ 79.4℃，% | ASTM D1264 | 3.5
基础油特性 | ASTM D445 | 
100℃粘度, cSt |  | 7.6
40℃粘度, cSt |  | 45
粘度指数 | ASTM D2270 | 136
返回目录

## Slide 19
TP2128高速封闭轴承润滑脂
铁霸TP 2128重负载工业润滑脂是一种重负荷多用途工业轴承用润滑脂，特别适合在恶劣环境下使用，如钢铁厂、纸浆、造纸业及其它类似行业。适合于有高热、水、极压的场合使用。
返回目录

## Slide 20
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI级* | ASTM D217 | 2
颜色 | 目测 | 棕色
滴点, ℃ | ASTM D2265 | 300
锥入度，0.1mm | ASTM D217 | 
60行程 |  | 280
100,000行程后，%变化率 |  | 2.1
含50%水，10,000行程后，%变化率 |  | 7.5
滚动安定性 | ASTM D1831 | 3.9
梯姆肯OK值，kg (N) | ASTM D2509 | 27.2 (267)
四球极压 | ASTM D2596 | 
综合磨耗指数 |  | 62
熔融负荷，kg数 |  | 500
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.42
水淋流失@ 79.4℃，% | ASTM D1264 | 3.0
基础油特性 | ASTM D445 | 
100℃粘度, cSt |  | 24.7
40℃粘度, cSt |  | 421
粘度指数 | ASTM D2270 | 74
返回目录

## Slide 21
TP2133极压开放式齿轮润滑脂
铁霸TP 2133极压开放式齿轮润滑脂是半合成开放式齿轮润滑脂，在低速时可承受极重负荷，并具有良好的分散性及泵送性。本产品适用于各类建筑机械上，特别推荐用于桶斗铲和索斗铲的高负荷齿轮、旋转架、杓斗杆等。 美国铁霸TP2000系列复合磺化钙润滑脂是采用国际最先进之技术，配合以复合磺化钙皂之特殊工艺调配而成。它具备有优越的机械安定性，很高的负载能力，优越防水性及抗氧防腐蚀性，更同时具有显著的耐高温性能。比其他的高温润滑脂如复合锂基润滑脂，复合铝润滑脂及聚脲润滑脂等，在性能上更胜一筹，是一系列全新研制的润滑产品。
返回目录

## Slide 22
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI级* | ASTM D217 | 1
颜色 | 目测 | 黑色
滴点, ℃ | ASTM D2265 | 280
锥入度，0.1mm | ASTM D217 | 
60行程 |  | 325
10,000行程后，%变化率 |  | 2.2
含50%水，10,000行程后，%变化率 |  | 7.7
梯姆肯OK值，kg (N) | ASTM D2509 | 25 (245)
四球极压 | ASTM D2596 | 
综合磨耗指数 |  | 65
熔融负荷，kg |  | 500
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.42
泵送性，-18℃，g/min | 美钢标准 | 6.6
水淋流失@ 79.4℃，% | ASTM D1264 | 1.0
基础油特性 | ASTM D445 | 
100℃粘度, cSt |  | 19.5
40℃粘度, cSt |  | 227
粘度指数 | ASTM D2270 | 98
返回目录

## Slide 23
TP2168高温耐水工业润滑脂
铁霸TP 2168极耐水工业润滑脂是一种重负荷多用途工业轴承用润滑脂，特别适合于诸如水上设备、钢铁厂、纸浆及造纸业等的恶劣环境使用，同时还适合于有高热、水、极压的场合使用。 美国铁霸TP2000系列复合磺化钙润滑脂是采用国际最先进之技术，配合以复合磺化钙皂之特殊工艺调配而成。它具备有优越的机械安定性，很高的负载能力，优越防水性及抗氧防腐蚀性，更同时具有显著的耐高温性能。比其他的高温润滑脂如复合锂基润滑脂，复合铝润滑脂及聚脲润滑脂等，在性能上更胜一筹，是一系列全新研制的润滑产品。
返回目录

## Slide 24
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI级* | ASTM D217 | 2
颜色 | 目测 | 棕色
滴点, ℃ | ASTM D2265 | 318
锥入度，0.1mm | ASTM D217 | 
60行程 |  | 280
10,000行程后，%变化率 |  | 2.3
含50%水，10,000行程后，%变化率 |  | 8.0
梯姆肯OK值，kg (N) | ASTM D2509 | 27.2 (267)
四球极压 | ASTM D2596 | 
综合磨耗指数 |  | 62
熔融负荷，kg |  | 500
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.40
泵送性，-18℃，g/min | 美钢标准 | 5.5
水淋流失@ 79.4℃，% | ASTM D1264 | 1.0
基础油特性 | ASTM D445 | 
100℃粘度, cSt |  | 18.5
40℃粘度, cSt |  | 221
粘度指数 | ASTM D2270 | 93
返回目录

## Slide 25
TP2329工业轴承润滑脂
铁霸TP2329工业轴承润滑脂采用高粘度合成油的基础油，可用于温升大及非频繁添加润滑脂的部位，最适合于中、低速工业轴承润滑。 美国铁霸TP2000系列复合磺化钙润滑脂是采用国际最先进之技术，配合以复合磺化钙皂之特殊工艺调配而成。它具备有优越的机械安定性，很高的负载能力，优越防水性及抗氧防腐蚀性，更同时具有显著的耐高温性能。比其他的高温润滑脂如复合锂基润滑脂，复合铝润滑脂及聚脲润滑脂等，在性能上更胜一筹，是一系列全新研制的润滑产品。
返回目录

## Slide 26
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI级* | ASTM D217 | 1.5
颜色 | 目测 | 茶色
滴点, ℃ | ASTM D2265 | 318
锥入度，0.1mm | ASTM D217 | 
60行程 |  | 300
100,000行程后，%变化率 |  | 5.0
滚动安定性 | ASTM D1831 | 2.6
梯姆肯OK值，kg (N) | ASTM D2509 | 27.2 (267)
四球极压 | ASTM D2596 | 
综合磨耗指数 |  | 50
熔融负荷，kg |  | 400
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.42
水淋流失@ 79.4℃，% | ASTM D1264 | 3.5
低温扭矩，-22℃，N-m | ASTM D1478 | 
启动 |  | 0.2083
10分钟 |  | 0.1187
60分钟 |  | 0.0433
泵送性，-18℃，g/min | 美钢标准 | 5.7
基础油特性 | ASTM D445 | 
100℃粘度，cSt |  | 37.6
40℃粘度，cSt |  | 400
粘度指数 | ASTM D2270 | 140
返回目录

## Slide 27
TP2388食品级润滑脂
铁霸TP 2388 (CalPro 9405) 合成型食品级润滑脂符合美国NSF H1食品级润滑脂的要求。本产品可在低于- 40℃的环境下保持其优良的流动性和扭矩性，适合用于所有食品加工流程中的各种设备，包括搅拌器、混合器、烘箱、炸料器、烤箱、冷冻、清洁、包装及瓶装罐装设备。 美国铁霸TP2000系列复合磺化钙润滑脂是采用国际最先进之技术，配合以复合磺化钙皂之特殊工艺调配而成。它具备有优越的机械安定性，很高的负载能力，优越防水性及抗氧防腐蚀性，更同时具有显著的耐高温性能。比其他的高温润滑脂如复合锂基润滑脂，复合铝润滑脂及聚脲润滑脂等，在性能上更胜一筹，是一系列全新研制的润滑产品。
返回目录

## Slide 28
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI级* | ASTM D217 | 2
颜色 | 目测 | 奶油色
滴点, ℃ | ASTM D2265 | 318
锥入度，0.1mm | ASTM D217 | 
60行程 |  | 280
10,000行程后，%变化率 |  | -1.0
滚动安定性，含50%水，%变化率 | ASTM D1831 | 0.3
梯姆肯OK值，kg (N) | ASTM D2509 | 27.2 (267)
四球极压 | ASTM D2596 | 
综合磨耗指数 |  | 55
熔融负荷，kg |  | 400
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.42
水淋流失@ 79.4℃，% | ASTM D1264 | 1.0
低温扭矩，-40℃，N-m | ASTM D1478 | 
启动 |  | 0.3010
60分钟 |  | 0.0586
泵送性，-18℃，g/min | 美钢标准 | 124.6
基础油特性 | ASTM D445 | 
100℃粘度，cSt |  | 7.6
40℃粘度，cSt |  | 45
粘度指数 | ASTM D2270 | 136
返回目录

## Slide 29
BM2000多用途重工业润滑脂
铁霸BM-2000的配制工艺是探用磺化钙增稠剂、配合优质重工业用基础油、并加入特选的添加剂及摩擦改良剂和润滑固体结合而成。 铁霸BM-2000的增效配方提高了每个部件的性能，达到高负载及耐极压的性能，最大的防磨损，防锈和防腐触的功能，具有高、低 温的操作范围广，良好的泵送性及高度的抗水性和化学物的冲洗。 磺化钙增稠剂特有的性能可提供抗极压性能、无比的抗水性，保护设备免受水分，水汽，浓缩物，生锈和腐触。高滴点确保在连续及瞬间上升温度下达到优良的保护。 产品优点和应用 优点：耐高压、防锈，防腐触、高粘度基础油、减少摩擦固体、剪切稳定、高滴点、防水性好、延长润滑周期、良好的涂复性能、柔润且良好泵送性。 应用范围：耐摩擦轴承，轴颈／平面轴承，轴套，滑动和螺栓型的装配件，重负载／重工业轴承，探矿业，冶金厂，化学品和相关产品的加工，废碎金属加工，水泥厂，发电厂及发电设备，废物和能源回收焚烧炉，屋顶和建筑材料制造厂，原木和木材工业，金属装配厂等。
返回目录

## Slide 30
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，400g/支（10支/盒）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI等级 |  | 2
颜色 |  | 深褐色/黑色
滴点，ºC | ASTM D2265 | 302
锥入度 | ASTM D217 | 265-295
梯姆肯OK值，kg | ASTM D2509 | 36
四球极压 |  | 
磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.32
熔融负荷，kg | ASTM D2596 | 800
滚动稳定性，% | ASTM D1831 | 0.0
基础油特性 | ASTM D445 | 
100ºC粘度，cSt | ASTM D445 | 33
40ºC粘度，cSt | ASTM D445 | 474
粘度指数 | ASTM D2270 | 103
返回目录

## Slide 31
KUPFAR COMPOUND高温防卡润滑脂 （简称铁霸防卡油脂）
铁霸Kupfar Compound高温防卡润滑脂由非铁性金属粉末调和在矿物油中而成，符合NLGL2#要求，不含皂类或硅油。本产品适合在慢速运转件表面作为一种非熔融性极压润滑剂或防卡剂使用。在超出800℃时,高温防卡油脂会在物体接触表面形成氧化膜并减少锈卡。 本产品应用范围十分广泛，包括汽车刹车衬垫反面，汽缸头，活塞螺丝帽，水泥砖窑的吊环和箍，钢厂高炉门转轴，钢包滑板机械，以及支撑轴,摆动滚子，转动滚子和开槽轴承等。
返回目录

## Slide 32
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，9kg/桶 5，500g/罐（12罐/箱）
2，18kg/桶 4，2kg/罐（6罐/箱）
NLGI等级 | ASTM D217 | 2
颜色 | 目测 | 铜色糊状
滴点，ºC | ASTM D2265 | 无
锥入度 | ASTM D217 | 
非工作状态 |  | 225-280
分油性，%损失 | ASTM D1742 | 0.4
铜片腐蚀 | ASTM D4048 | 1A
基础油特性 | ASTM D445 | 
40ºC粘度，cSt |  | 95
操作温度（作为防卡剂），ºC |  | >800
返回目录

## Slide 33
SBT-16N镍合金高温防卡剂
SAF-T-EZE SBT-16N 镍合金高温防卡剂是由微粒镍配合铝和石墨调和于耐高温的润滑剂中而制成的优质高温防卡剂.镍是一种坚硬的金属，能在高温下形成特殊的功能，可以保持金属接触表面分离的作用.他被推荐使用在不同金属上如黄铜、钢、硬质合金及不锈钢等. 镍也可以使用在软金属中，可替代铜不能达到的作用，它能耐高温达1，427℃。 SAF-T-EZE SBT-16N 镍合金高温防卡剂是不硬化及有非常优越的热稳定性。防卡剂中的微粒在极端高温时也不会消失，同时它的良好抗热功能可以防止碳熔接及金属咬卡，能耐高温 达1，427 ℃ 。SAF-T-EZE SBT-16N 镍合金高温防卡剂不含铅、铜和二硫化钼成分，性能超越美国军部标准MIL-A-907-E。 SAF-T-EZE SBT-16N 镍合金高温防卡剂可使用在不同金属上，如黄铜、钢、镍合金、不锈钢、 钛等和其他坚硬的金属中. 同时也可使用在像铜不能达到作用的工业中，如在腐蚀性的氨或高酸性的工业。在使用之前不需要清洁部件表面，但如部件表面沾有砂粒或低质量的润滑油/脂时必须先行清洁部件表面。SAF-T-EZE SBT-16N 镍合金高温防卡剂可用在螺纹零件，轴承， 齿轮，阀杆，链条，链轮齿，控制杆，锁链，枢轴，轴承，滚筒，热交换器或排气管的螺栓上，也可用在衬垫圈上等等。
返回目录

## Slide 34
技术指标
包装规格
1，454g带刷子罐（12罐/箱）
颜色 | 目测 | 银灰色
滴点，℃ | ASTM D2265 | 193
锥入度，0.1mm | ASTM D217 | 270+20
比重 | ASTM D1298 | 1.2
摩擦系数 | SHELL四球试验法 | 0.085
闪点，℃ | ASTM D92 | 260
微粒尺寸，最大 |  | 1Mil
最低工作温度，℃ |  | -54
最高工作温度，℃ |  | 1427
返回目录

## Slide 35
METAL CONDITIONER金属抗磨剂
美国铁霸金属抗磨添加剂是一种太空尖端科技的石油产品，是以极压添加剂为主的复合抗磨剂,属于第四代添加剂产品。本产品所有成分都是从石油中提炼出来，不含任何固体微粒物质。 铁霸金属抗磨添加剂以润滑油为载体,将抗磨剂分子分散和输送到摩擦体表面。当摩擦发生时,产生瞬间高温催化激活抗磨剂中的极性物质，能迅速有效地吸附及渗透进金属表面，形成柔韧性多聚物保护膜,实现抗磨减磨.本产品能与各种润滑油品溶合,具有效能稳定持久，耐高温，高速,高负荷,抗氧化,不使积碳生成的综合效能，因而适用于各种不同金属材质摩擦的各种工厂设备需要，是属于目前技术含量最高的一类抗磨添加剂. 金属抗磨添加剂具备下列多种效能: 1.正确使用抗磨剂可以减少机械易损件磨损量达82%,延长易损部件使用寿命达3-4倍 2.摩擦所消耗的功减少,因而有较好的节能效果 3.有效地保证设备正常运行，减少停机，延长设备维修周期，大大节省易损部件的更换费用 4.设备冷启动性能得到改善 5.清除油污,胶质和积碳,保持金属表面清洁 6.有降低润滑油温度，减缓润滑油高温氧化速度，延长机油寿命 7.降低各种动力设备的振动和噪音
返回目录

## Slide 36
技术指标
包装规格
 |  | H级 | SF浓缩
比重 | ASTM D1298 | 1.10-1.18 | 1.23-1.32
水分，% | ASTM D95 | <0.05 | 
水溶性 | ASTM D1298 | 不溶 | 不溶
颜色 | SHELL四球试验法 | 浅琥珀色 | 浅黄色至无色
气味 | ASTM D92 | 轻微甚至没有 | 轻微甚至没有
40℃ 粘度，cSt | ASTM D445 | 18-25 | 50-80
775℃ 灰份，% | ASTM D482 | 0.94 + 0.1 | 
1，4.5kg/罐（4罐/箱） 3，H级 239kg/桶
2，SF级 250kg/桶
返回目录

## Slide 37
REFRIGERATION SYSTEM METAL CONDITIONER 铁霸制冷系统金属抗磨剂
铁霸制冷系统金属抗磨添加剂是专门为了满足制冷压缩机润滑系统的需求而开发的。它是一种甘硫的合成衍生物。优异的极压抗磨性能及高抗氧化性，对制冷机润滑系统提供了环境保护所需的特殊要求抗磨剂。 铁霸制冷系统金属抗磨添加剂使用在活塞式、螺杆式制冷压缩机润滑系统内不会损坏润滑系统的任何部件，用于以氨（ R717 ）、二氧化碳（ CO2 ）、氯氟烃类（ R12 ）及含氢氟氯类（如 R22 ）为制冷剂蒸发器蒸发温度高于 -40 ℃的开启式、半封闭式、封闭式制冷压缩机对机械没有损害。与制冷剂共存时具有优良的热化学安定性和相溶性、优良的低温流动性。
返回目录

## Slide 38
技术指标
包装规格
1，200kg/桶
项目 | 品质指标 | 测试方法
外观 | 深灰色液体 | 目测
比重 | 1.0-1.01 | GB/T1855
100℃粘度，cSt | 17-22 | GB/T265
40℃粘度，cSt | 280-290 | GB/T265
闪点，℃ | 165-175 | GB/T3536
倾点，℃ | -13—— -15 | GB/T3535
水分 % | 无 | GB/T260
液相锈蚀（A法） | 无锈 | GB/T11143
四球机试验 @ |  | GB/T3142
最大无卡咬负荷（PB），N | 509 | 2.5%的添加剂余量为基础油
烧结负荷（PD），N | 1568 | 
返回目录

## Slide 39
METAL ENERGIZER纳米汽车加能液
铁霸Metal Energizer纳米级汽车专用抗磨剂是在原铁霸SF抗磨剂基础上改进和提高的产品。目前市场上大多数同类型产品都具有较强的清洗功能，使气缸壁表面业已形成的填充防漏膜层被清洗掉，致使气缸的密封性受损，不利于发动机工作过程的有效进行。美国IXTT公司针对汽车发动机运行特点，在SF抗磨剂中引入纳米技术，使本产品除具有抗磨节油的性能外，还能有效的保护气缸的密封性，这对汽车发动机有特殊的意义。
主要功能:
1．减少磨损，延长易损件使用寿命3-4倍
2．增加密封性，提高动力，延长发动机使用使命
3．降低油耗，改善排放
4．储备功率增加，有利于加速性能和高速性能的改善
5．发动机运行平稳，降低噪音
6．改善机油品质，延长换油周期1倍左右
使用方法及注意事项：
1．适用于任何发动机（汽油机和柴油机）使用之润滑油的添加。
2．添加量为机油量的3%，轿车发动机机油约4公升左右，加入1/2小瓶（250g/瓶）即可。
3．与机油充分搅拌后加入，或先将引擎发动机加热至正常工作温度时加入效果更好。
4．新车及引擎大修磨合期后使用，自动变速箱内禁止使用。
5．在延长原润滑油换油期1倍左右换油，换油按比例添加加能液。
返回目录

## Slide 40
技术指标
包装规格
1，250g/罐（24罐/箱）
外观 | 目测 | 深棕色
18℃ 比重 | ASTM D1298 | 1.26
油特性 | ASTM D445 | 
100℃ 粘度，cSt |  | 12.4
40℃ 粘度，cStt |  | 102.7
开口闪点，℃ | ASTM D92 | >160
返回目录

## Slide 41
AUTO-ENERGIZER铁霸汽车加能液
铁霸汽车加能液是由来自于中国、美国、英国和加拿大的高级润滑工程师团队在过去的16年中发明出的 一种采用先进纳米技术的金属抗磨剂。铁霸汽车加能液是经过了3000次以上的分析和实验得出的。铁霸汽车加能液在美国实验室及赛车场久经考验并被推荐为汽车和发动机的首选润滑油。 铁霸汽车加能液使用了合成酯类基础油和最优秀的 分散剂作为稀释材料，因此它具有很宽的温度操作范围并且几乎接近完美，能适用于任何气候。铁霸汽车加能液能将纳米级无活的油溶性金属颗粒分散在铁霸汽车加能液中来形成铁霸纳米级金属抗磨剂。铁霸汽车加能液允许纳米颗粒运输到摩擦表面来进行循环粘结，加强表面的润滑膜，填补表面的凹坑井提供保护， 这样表面金属可以避免被移动表面间的摩擦磨损。 铁霸汽车加能液特别适用于使用LPG、LNG、 CNG、混合甲醇、氢以及DME的发动机。当润滑油被活塞环带到燃烧室时，其极高的闪点会使它瞬间对燃烧室壁产生一个强大的缓冲，并能防止大部分 “环上油”直接氧化，因此这些 “环上油”能继续在润滑系统的中和，分散和循环中发挥作用。 铁霸汽车加能液在运行过程中不会产生任何微粒。 因此，含有铁霸纳米级金属抗磨剂的润滑油能通过机油过滤器而且不会造成堵塞。此外，该添加剂不含有任何活性的极压剂，因此不会对发电机壁产生任何强大的化学清洗作用从而造成润滑油中的碳分子聚集，也不会将润滑油中的胶质解体。
返回目录

## Slide 42
技术指标
包装规格
1，250g/罐（24罐/箱）
外观 | 目测 | 深棕色液体
密度（20℃）Kg/cm3 | GB/T1855 | 1.02
运动粘度 V100 cSt @100℃ | GB/T265 | 25.81
运动粘度 V40 cSt @100℃ | GB/T265 | 273.04
粘度指数 VI | GB/T2541 | 122
闪点（开口）Flash point ℃ | GB/T3536 | 150
倾点 Pour point ℃ | GB/T3535 | -18
水分 % | GB/T260 | 无
液相锈蚀（A法） | GB/T11143 | 无锈
返回目录

## Slide 43
T-919HT高温链条润滑油
铁霸 T-919 HT 高温链条润滑油是由100%的合成润剂构成可确保链条和轨道操作的清洁。该经济性的高/低温链条润滑油是采用高质量的酯和高粘度指数基础油及结合特别专利添加剂调配而成，能提供优良的防磨损、抗腐蚀和抗氧化保护性能。
铁霸 T-919 HT 高温链条润滑油具备良好的泵送性、粘附性和链条渗透性，特别适用于高速链条及履带，可完全粘附链条表面上及渗透入链条栓中，使链条及履带得到全面的润滑保护。低挥发的高温链条润滑可使链条在高温烘箱内保持润滑及清洁性。高粘度指数润滑油可确保链条无论在高温或低温下工作亦得到同样润滑保护。
返回目录

## Slide 44
技术指标
包装规格
1，180kg/桶 3，8kg/桶
2，17kg/桶
分类 |  | T一91 9／68 HT | T一91 9／460 HT
ISO |  | 68 | 460
颜色 | 目测 | 透明黄色 | 透明黄色
比重 | ASTM D1 298 | 0.845 | 0.87
40。C粘度，cSt | ASTM D445 | 68 | 460
1 00。C粘度，cSt | ASTM D445 | 9.8 | 36.5
粘度指数 | ASTM D2270 | 1 25 | 125
闪点，摄氏度 | ASTM D92 | 240摄氏度 | 230摄氏度
自燃点，摄氏度 | ASTM D92 | 340摄氏度 | 330摄氏度
倾点，摄氏度 | ASTM D97 | —20摄氏度 | －200摄氏度
四球磨损直径，75摄氏度 40公斤1200转1小时 | AsTM D2783 | 0.43 mm | 0.38 mm
蒸发损耗205摄氏度，14小时 |  | 6％ | 4％
铜片腐蚀 | ASTM D 1 30 | 1 a | 1 a
返回目录

## Slide 45
BIG 7超级齿轮润滑油
铁霸Big 7多用途超级齿轮润滑油含有精心挑选并深度精练的高粘度指数基础油和先进的聚合物添加剂。本产品基础油具有优良的抗水性、抗氧化性和粘附性极强，并能在金属表面形成极强的油膜，有效地减少金属间的摩擦。
本产品因采用了硫磷型添加剂，增加了承受高负荷能力，给予齿轮额外的保护。硫磷型抗磨剂提供在恶劣条件下的超级抗磨润滑，它强有力的添加剂配方发挥了最大程度的防锈、防腐蚀和抗氧化功效。另含有抗泡沫剂，将刚刚形成的气泡破坏。本产品有极好的油水分离性，能保持较低的工作温度，挥发性小，不易形成酸性物质，密封性与稳定性均好。能降低油温及齿轮箱内的油气压力，因此增强了封口的密封性，减少漏油。
高质量的Big 7超级齿轮润滑油具有极强的粘附性，能够长时间粘附在金属表面，使齿轮在起动或变工况时立刻得到良好的润滑保护作用。
应用: Big 7超级齿轮润滑油能够满足各种型号封闭齿轮的润滑需要，如正齿轮、蜗轮、准双曲面齿轮等。本产品在差速传动设备及机械传动设备，方向盘齿轮、齿轮减速箱、斜齿轮、螺旋伞齿轮、终端传动链轮、普通工业齿轮及其它型号的工业齿轮上都有优良的表现。本产品特别推荐用于需用准双曲面齿轮润滑油的自动推进轮轴和重型设备的大扭矩传动系统。
返回目录

## Slide 46
技术指标
包装规格
1，180kg/桶
2，3kg/罐（4罐/箱）
分类 | SAE | 80W/90 | 85W/140
EP润滑油号 | AGMA | 4EP至5EP | 7EP
梯姆肯OK值，kg (N) | ASTM D2782 | 31.75 (311.36) | 31.75 (311.36)
四球极压 | ASTM D2763 |  | 
综合磨损指数 |  | 45.8 | 45.8
熔融负荷，kg |  | 250 | 250
四球磨损直径，mm | ASTM D2266 | 0.27 | 0.27
基础油特性 | ASTM D445 |  | 
低温℃，Cp |  | -26.1 | 12.2
100℃粘度，cSt |  | 17.6 | 31.8
40℃粘度，cSt |  | 176.1 | 441
粘度指数 | ASTM D2270 | 121 | 113
闪点，℃ | ASTM D92 | 210 | 220
倾点，℃ | ASTM D97 | -29 | -10
返回目录

## Slide 47
铁霸风力发电机齿轮油
铁霸风力发电机齿轮油选用优质聚 α 烯烃全合成基础油和高性能复合添加剂，经特殊制备工艺精心调制。 本产品可以在极端环境温度及恶劣工况条件下使用，能有效防止齿轮在运行中微点蚀的产生，同时具有抗极压和重负荷工业齿轮油的特性，在齿面形成极强的油膜，延长齿轮使用寿命。高粘度指数的聚α 烯烃全合成基础油，高低温性能卓越，可使用于高温地区和严寒地区的长寿命齿轮油。 铁霸风力发电机齿轮油的抗微点蚀性能可满足Flender AG和Winergy要求，亦符合US Steel 224，AGMA9005-E02和DIN51517 Part 3要求。同时对各类密封件及密封材料相容性好。适用于风力发电设备齿轮箱及塑料挤压齿轮箱。能够满足各种型号封闭齿轮的润滑需要，如正齿轮，蜗轮，准双曲面齿轮等。除适用于风力发电机设备及塑料挤压的齿轮箱，也适合钢铁行业、造纸行业等设备的齿轮箱。 技术指标：
铁霸风力发电机齿轮油与矿物齿轮油相容，但掺用可能减低其性能。为得到最佳效能，建议彻底清除旧油品及冲洗齿轮箱。勿与其他齿轮油混用，以免影响本齿轮油性能的发挥。使用铁霸风力发电机齿轮油的齿轮箱内壁请勿刷任何油漆。
返回目录

## Slide 48
技术指标
包装规格
1，170kg/桶
2，17kg/桶
ISO粘度分类 | ISO | 320
EP润滑油号 | AGMA | 6EP
比重 | ASTM D92 | 0.860
四球极压 | ASTM D2783 | 
烧融负荷，N |  | 2452
综合磨损值（ZMZ），N |  | 550
FZG齿轮试验 |  | >12
防锈试验 | ASTM D665 | 通过
40℃粘度，cSt | ASTM D445 | 288-352
100℃粘度，cSt | ASTM D445 | 38
粘度指数 | ASTM D2270 | 165
闪点，℃ | ASTM D92 | 244
倾点，℃ | ASTM D97 | -45
返回目录

## Slide 49
纳米超低温合成发动机油
铁霸纳米超低温合成发动机油SAE0W/40级是为了在华北地区的军用和民用作业机械和运输工具在极寒冷地区能四季全天候运行而重新研制调配的，倾点可低于-57ºC，在任何气温下均能迅速进入工作状态。本产品采用专利的物理法和化学法，将无活性的油溶性纳米加能液抗磨工程组合(Metal Conditioner Package with Nanograde)溶解在机润滑油中，在金属表面形成油膜。而且利用改性后分散剂帮助发动机去除油泥和积碳，使润滑系统的油泥和积碳不会因为添加了环保成分的清洗功能而掐阻在活动金属的缝隙内。
铁霸纳米超低温合成发动机油使用高科技合成酯类和高粘度指数PAO作为基础油，适用于传统型的汽油和柴油发动机，以及新型的LPG、LNG、CNG、混合甲醇、纯甲醇、氢燃料和二甲醚发动机。本产品拥有极强的宽温性，可以根据不同地区的气候和温度条件需求而度身调配出适合该地区使用的特定配方。
铁霸纳米超低温合成发动机油可调配以下级别： 1、汽机油API 型号：SJ、SL、SM 2、柴机油API型号：CF-4、CH-4、CI-4
返回目录

## Slide 50
技术指标
包装规格
1，175kg/桶 3，3kg/桶
2，17kg/桶
项目 | 中国/API 标准 | 铁霸标准 | 使用标准试验方法
品名/粘度等级 | QW/40 |  | SAE
密度 20℃ | / | 0.867 | GB/T 1884/2000
粘度 cst @40℃ | / | 86.08 | GB/T 265-1988
粘度 cst @100℃ | 12.5-16.3 | 14.41 | GB/T 265-1988
粘度指数 | 125 | 175 | GB/T 2541-1981
倾点 ℃ | -40 | -57 | GB/T 3535-2006
闪点 （开口） ℃ | 210 | 254 | GB/T 3536-1991
抗泡沫性 ml/ml 不大于 24℃ | 10/0 | 0/0 | GB/T 12579
93℃ | 20/0 | 0/0 | GB/T 12579
后24℃ | 10/0 | 0/0 | GB/T 12579
总碱性（TBN）mg KOH/g | / | 9.33 | GB/T 7304
低温动力粘度 mpa.s 不大于℃ | 6600(-35) | 5700(-35) | GB/T 6538-2000
硫酸盐灰分，%(m/m) 不大于 | 报告 | 1.25 | GB/T 2433-2001
低温泵送粘 mpa.s 在无屈服应力时不大于℃ | 60000（－40） | 13300(-40) | SH/T 0562-2001
水分% 小于等于 | 痕迹 | 无 | GB/T 260-1977
搞磨损性能（四球机试验 D392N，60min） | / | 0.41 | SH/T 0189-1922
返回目录

## Slide 51
L.D.L.-多用途超级抗磨喷剂
铁霸L.D.L.- 1多用途超级抗磨喷剂是由多种石油产品调配而成的低粘性复合剂，是专门处理金属的干性抗磨剂。本产品具有优良的抗磨、绝缘、松锈、除锈等作用。
主要功能:
驱湿绝缘
本产品能迅速驱除湿气，增强绝缘性能，使受潮的电机、电器工具、汽车高压线路等恢复绝缘性能并立即启动，保持正常运转和防止漏电。机械钻、发动机、电焊枪、电动锯等在潮湿的环境下或受到水浸的情况下亦能正常操作，不会造成触电危险。
防锈保护
本产品能快速有效地清除金属表面的锈蚀和污渍，还能防止一般润滑油所产生的油胶和污垢，在金属表面形成一层防锈保护膜，防止金属氧化生锈，保持表面清洁。
渗透解锈
本产品具有特强的渗透效能，能渗入锈蚀体内部，解锈松锈，使机件从新恢复正常运作。如用于松解锈浊的螺栓、锁孔、铰链等更有显着效果。
抗磨润滑
本产品中含金属抗磨剂成分，能减少金属之间的磨损，降低噪音，还能够保护金属免受空气和水分腐蚀，减少维修，适合用于各种机械活动部分。
返回目录

## Slide 52
技术指标
包装规格
1，380g/罐（12罐/箱）
24℃ 比重 | ASTM D1298 | 0.957-0.977
水分，% | ASTM D95 | <0.05
水溶性 |  | 不溶
颜色 | 目测 | 棕色
气味 |  | 轻微
24℃ 粘度，cS | 布氏粘度计 | <10
775℃ 灰份，% | ASTM D482 | 0.002±0.1
返回目录

## Slide 53
FUTURE SOLV 1200电器快速清洁剂
铁霸电器快速清洁剂可将电路板、液压设备、控制器、转换开关、电机及胶片上清除油、脂、污物、积渣及水分。不导电、不留残渣。铁霸电器快速清洁剂可用于下列塑料上：氯丁胶W、丁腈胶、丁笨胶、硅橡胶、异丁胶、天然胶、乙硫胶FA、Hypalon40、合成胶A、Adiprene L、Nordel、Delrin树脂、Eytel、尼龙、特氟龙、PVC、聚脲。用于其他材料时可在不显眼的地方试验一下。 铁霸电器快速清洁剂可用于无线电、电视、电机、航空及通讯设备，比传统的电器清洁剂至少减少85％的对臭氧有潜在危害的物质。
返回目录

## Slide 54
注意事项
包装规格
1，300g/罐（12罐/箱）
本品为易燃物品。含压缩气体，请勿刺穿、燃烧或储存在高温环境下，可能引起爆裂。儿童勿近。
返回目录

## Slide 55
柴油净化省油剂
铁霸柴油净化省油剂是在轻石油载体中提炼出的特殊化学品混合物。本产品能与各类型的柴油相配合，对喷油器、高压油泵、和整个油路系统没有腐蚀作用。本产品还含有铁霸金属抗磨剂成分，帮助润滑活塞、汽缸及高压喷嘴，达到保护发动机及节省燃油的效果。
铁霸柴油净化省油剂适用范围很广泛，可适用于轮船、火车、柴油汽车等各种内燃机使用。
主要功能:
1.帮助柴油完全燃烧，减少滞燃，降低排温和排气烟度，提高发动机的动力性能。
2.清洁油头，油泵和油路系统，保持油路畅通。中和酸类，保证发动机不受酸类腐蚀。
3.改善柴油消耗量，若与铁霸金属抗磨剂同时使用更提高节油量。
返回目录

## Slide 56
技术指标
包装规格
1，170kg/桶
 |  | 铁霸柴油净化省油剂
24℃比重 | ASTM D1298 | 0.834-0.854
水分，% | ASTM D95 | <0.25 (2500ppm)
水溶性 |  | 可溶
颜色 | 目测 | 浅褐色
气味 |  | 有
成份 |  | 石油产品化学溶剂
返回目录

## Slide 57
M30多功能清洁膏
M30多功能清洁膏，其不含酸碱腐蚀性，独特的生物配方，还含有多种对皮肤有益的化合物和天然羊毛脂。对人体绝对安全。是经美国农业部（USDA)认可的产品。 M30能迅速渗透和溶解普通肥皂无法达到清除作用的顽固泥渍和油污。使用M30之后，不但能更容易清洁双 手，更不会留下气味。M30含有多种对皮肤有益的基本油和羊毛脂等混合物，帮助护理手部皮肤，防止变 得粗糙和干燥。M30亦含有3，5，dimethyl 4 Chiorophenal，可抑制工业上的霉菌，以及一般细菌和菌类 的生长。M30含有生物降解性的湿润剂和严格控制的酸碱值，经由美国农业部（USDA）所认可的产品，对 人体绝无害处，无需用水冲洗。如再用清水冲洗，效果更为显着。由于M30是水溶性的，绝对不会阻塞排 水系统。 使用M30多功能清洁膏,除可清洁手部外更可用来除去油脂,油墨,唇膏,化妆品,草渍,血漆,动物污渍,鞋膏, 香口胶,汗渍,烧烤酱,肉汁和其他各类顽固的污渍。总括来说它可用来清洁差不多所有可用水洗的物品， 包括布料，手部，毛发，小动物，塑料车顶，地毯，油漆表面，家用电器，瓷砖，柜面和桌面。 工作方面使用M30多功能清洁膏简单而快捷地洗净肮脏的手，迅速的从手部，皮肤和头发上除去最脏的工业泥污-油脂，油墨，粘胶，水管油泥，填塞物接合胶和碳粉等。
返回目录

## Slide 58
用途介绍
包装规格
1，250g/支（24支/盒）
在日常生活及工作环境中，双手难免沾上机油，油墨，油漆，用天然水来洗会损害皮肤，只要在手上抹上少许M30擦匀，用干布抹净，手就非常干净了。 M30可以用来干洗任何一种真皮制品上的污渍，甚至是微孔裹的污渍，起到清洁和杀菌的作用，使之保持光亮柔顺，如皮沙发，皮袄，皮手袋，皮鞋，球鞋等。 只需用干布沾上少许M30,无需用水即可清洁干净皮制品上的污渍和霉点，用干布擦干净，再适当涂上蜡水即可。 M30多功能清洁膏能迅速渗透和溶解普通肥皂无法清洁的顽固污渍。是既温和又强力的清洁剂，对颜料、油漆、机油有强大的分解作用，用量无需过多。 M30可以还适用于家用电器表面的清洁，如电视机的外壳、荧屏、收录机外壳、电冰箱外壳和磁吸胶条上的污渍，霉点等也无需用水可彻底清洁干净。 西装、绒衫裤、羊毛衫等难以水洗的衣服上的机油，食物汁液，圆珠笔迹，汗渍等污渍，用M30敷上5分钟后用手轻轻擦揉，然后用湿毛巾将含有污渍的膏体吸干净，再用熨斗烫干即可。 一切可以水洗的物品，如衬衫、牛仔裤、布娃娃、地毯、布面家具等上的汗渍，圆珠笔迹，食物汁液，血迹，油墨，机油，油漆，化妆品等用M30擦过后用水过清就非常干净。
返回目录

## Slide 59
谢谢！
上海长天荣实业有限公司
地 址：上海市闵行区恒南路1328号702室
邮 编：201114
热 线：400-038-3228
电 话：021-54222038 021-54222037
技术支持：021-54222050
邮 箱：sales@changtianrong.com
网 址：www.changtianrong.com
www.tripak.com.cn